## Slide 1: 8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Micropolluants dans les eaux usées : qu’apporte un traitement tertiaire par adsorption sur charbon actif ?
Ronan Guillossou, Johnny Gasperi, Julien Le Roux, Romain Mailler,
Emmanuelle Vulliet, Catherine Morlay, Fabrice Nauleau, Vincent Rocher

## Slide 2
Les micropolluants dans les eaux usées
Thèse Romain Mailler (2015), « Devenir des micropolluants prioritaires et émergents dans les filières conventionnelles de traitement des eaux résiduaires urbaines (files eau et boues), et au cours du traitement tertiaire par charbon actif »
Hôpitaux
Ménages
Industrie
STEP
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Milieu récepteur
Introduction

## Slide 3
Mécanismes d’élimination en STEU
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Introduction
Image de Margot et al., WIREs Water (2015), 2:457–487

## Slide 4
Pas de réglementation sur les concentrations ou l’élimination de micropolluants organiques en assainissement collectif
Réglementation sur l’élimination de micropolluants organiques dans les eaux usées pour certaines STEU
 Abattements > 80 % pour 6 sur 12 molécules indicatrices
Molécule | Usage
Amisulpride | Pharmaceutique
Benzotriazole | Anti-corrosif
Candésartan | Pharmaceutique
Carbamazépine | Pharmaceutique
Citalopram | Pharmaceutique
Clarithromycine | Pharmaceutique
Diclofénac | Pharmaceutique
Hydrochlorothiazide | Pharmaceutique
Irbésartan | Pharmaceutique
Mécoprop | Biocide
Métoprolol | Pharmaceutique
Venlafaxine | Pharmaceutique
Substances indicatrices utilisées en Suisse, Office fédéral de l’environnement (2016)
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Introduction
Réglementation
Future réglementation ? Comment l’anticiper ?

## Slide 5
Ozonation
Adsorption sur charbon actif
Image de Bourgin et al., Water Research 129 (2018) 486-498
Filtre avec CAG
Lit fluidisé avec CAP ou CAµG
(CarboPlus®, Saur)
Images de Meinel et al., Water Research 91 (2016) 97-103
et Hu et al., Desalinisation and Water Treatment 57 (2015)
Réacteur avec CAP
Traitements tertiaires existants
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Introduction

## Slide 6
Projet CarboPlus
Mailler et al., Science of the Total Environment 542 (2016) 983–996
Mailler et al., Water Research 72 (2015) 315-330
Charbon actif en poudre
Charbon actif en micro-grain
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Introduction
Bénéfices vis-à-vis du traitement conventionnel ?

## Slide 7
Objectifs
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Introduction
Déterminer les performances d’une filière de traitement des eaux usées conventionnelle et d’un pilote d’adsorption sur charbon actif en lit fluidisé pour l’élimination de 48 micropolluants organiques
Comparer les performances de la filière et du pilote d’adsorption pour évaluer l’apport du traitement tertiaire (concentrations et abattements)
Evaluer si la station de traitement des eaux usées conventionnelle seule ou avec un traitement tertiaire pourrait respecter une réglementation similaire à celle en Suisse
Présence et devenir de nouvelles molécules d’intérêt (e.g. herbicides et néonicotinoïdes)

## Slide 8
Station de traitement des eaux usées
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Matériels et méthodes
Usine de Seine-Centre (SIAAP, Colombes)
Débit traité : 240 000 m3/jour – 1 million EH
3 points de prélèvements (eau brute, eau décantée et sortie traitement biologique)

## Slide 9
Pilote CarboPlus
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Matériels et méthodes
Pilote alimenté par l’eau du rejet de l’usine
Prélèvement en sortie du pilote
Charbon employé | CycleCarb 305 (Chemviron)
Granulométrie | 500-550 µm
Masse du lit | ≈ 1000 kg
Taux de traitement | 10 g/m3 d’eau usée
Vitesse ascensionnelle | 15 m/h
Débit | 860 m3/jour

## Slide 10
Campagnes d’échantillonnage et analyses
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Matériels et méthodes
48 micropolluants organiques (phase dissoute)
Paramètres de qualité des eaux usées conventionnels
19 produits pharmaceutiques  acétaminophène, aténolol, carbamazépine, ciprofloxacine, diclofénac, érythromycine, ibuprofène, kétoprofène, lorazépam, naproxène, norfloxacine, ofloxacine, oxazepam, propranolol, roxithromycine, sulfadiazine, sulfaméthoxazole, tétracycline et triméthoprime
6 pesticides  acétamipride, clothianidine, diuron, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxame
2 hormones  estradiol et estrone
1 additif de formulation  PFOS (tensioactif fluoré)
Température, pH, COT, COD, DCO, DBO5, NKT,
NH4+, NO2-, NO3-, PT, PO43-, MES, UV254 et fluorescence 3D
6 produits pharmaceutiques  azithromycine, citalopram, clarithromycine, hydrochlorothiazide, irbésartan et métoprolol
12 pesticides  aclonifen, chlorotoluron, cyperméthrine, diflufenican, glyphosate, MCPA, mécoprop, métaldéhyde, metazachlore, oxadiazon, terbutryne et triallate
1 hormone  éthynylestradiol
1 sous-produit de degradation  AMPA (glyphosate)
5 campagnes d’échantillonnage (moyen 24 h) entre septembre et décembre 2017 sur eau brute, eau décantée, sortie usine et sortie pilote

## Slide 11
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
Entrée filière de traitement conventionnelle
18 composés non quantifiés pour chaque point et chaque campagne
4 composés (imidaclopride, propranolol, roxithromycine et tétracycline) non quantifiés en eau brute et décantée
Micropolluants quantifiés dans l’eau brute et comparaison avec les valeurs de la littérature
1ères données pour acétamipride, azithromycine, citalopram, cyperméthrine, hydrochlorothiazide et irbésartan dans les eaux brutes du SIAAP
Concentrations globalement similaires à celles de la littérature

## Slide 12
Abattements filière de traitement conventionnelle
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
80-100 %
60-80 %
40-60 %
0-40 %
< 0 %
Forte biodégradation
Biodégradation ou sorption sur boues
Biodégradation ou sorption sur boues
Molécules hydrophiles et peu biodégradables
Transformation de métabolite en molécule mère ou désorption depuis les particules en suspension

## Slide 13
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
Sortie filière de traitement conventionnelle
Micropolluants quantifiés en sortie d’usine et comparaison avec les valeurs de la littérature
Concentrations similaires à celles de la littérature excepté pour acétaminophène, irbésartan, oxazepam et sulfaméthoxazole
Concentrations < 500 ng/L pour 85 % des micropolluants
Oxazepam
Irbésartan
Acétaminophène
Concentrations > 1 µg/L pour acétaminophène, hydrochlorothiazide, irbésartan et sulfaméthoxazole
Sulfaméthoxazole

## Slide 14
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
Traitement tertiaire

## Slide 15
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
Sortie traitement tertiaire
Micropolluants quantifiés en sortie de pilote et comparaison avec les valeurs de la littérature
Concentrations > 1 µg/L pour irbésartan
Concentrations < 200 ng/L pour 70 % des micropolluants
Réduction de la toxicité de l’effluent attendue
Irbésartan

## Slide 16
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Résultats
Filière de traitement conventionnelle + traitement tertiaire

## Slide 17
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Conclusions
Principaux résultats
30 micropolluants sur 48 quantifiés
Premières données en filière conventionnelle pour 3 insecticides émergents (acétamipride, cyperméthrine et imidaclopride)
Abattements variables observés et dépendants de la capacité des micropolluants à être biodégradés ou sorbés sur les boues
Elimination de 11 micropolluants > 50 % mais faible pour 10 autres molécules
Concentrations < 500 ng/L pour 85 % des micropolluants en sortie de filière
Quantification des micropolluants
Performances de la filière conventionnelle
Abattements > 50 % pour la majorité des micropolluants
Concentrations < 200 ng/L pour 70 % des micropolluants en sortie de pilote
Performances du traitement tertiaire

## Slide 18
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Conclusions
Principaux résultats
Abattements > 60 % pour tous les micropolluants sauf sulfaméthoxazole
Abattements < 80 % pour les molécules indicatrices suisses (carbamazépine, diclofénac, hydrochlorothiazide et irbésartan) sauf citalopram (> 80 %)
Impact du traitement tertiaire faible pour les micropolluants bien éliminés sur la filière
Impact important sur les micropolluants peu ou modérément éliminés sur la filière
Combinaison filière conventionnelle + traitement tertiaire
Comparaison des deux procédés
Pistes pour l’amélioration de l’abattement des micropolluants
Dose de charbon plus élevée
Nouveau charbon actif plus performant
Couplage avec un autre procédé (ex : ozonation)
Sulfaméthoxazole

## Slide 19
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Conclusions
Perspectives de recherche
Améliorer l’abattement des micropolluants réfractaires à l’adsorption sur charbon actif
Réduire la compétition entre les micropolluants et la matière organique sur le charbon
Caractérisation et test de nouveaux charbons actifs en micro-grain
Lien entre les propriétés physico-chimiques du charbon et des micropolluants
Isothermes d’adsorption pour mieux appréhender la compétition avec la matière organique
Couplage ozonation + adsorption sur charbon actif
Compréhension et amélioration du processus d’adsorption
Outils spectroscopiques
Suivi indirect de l’abattement des micropolluants par UV254 et fluorescence 3D
Techniques rapides, peu onéreuses et installation en ligne possible
Spectre de fluorescence 3D
Isotherme d’adsorption de l’aténolol en eau ultra-pure
(µg/L)
(µg/mg)

## Slide 20: 8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, Paris — 7 - 9 Novembre
Merci pour votre attention
Ronan Guillossou, Johnny Gasperi, Julien Le Roux, Romain Mailler,
Emmanuelle Vulliet, Catherine Morlay, Fabrice Nauleau, Vincent Rocher